Нержавеющий круг

|  | AISI 420 冷轧不锈钢棒, AISI 420 (холоднокатаная обработка) |
| --- | --- |
|  | 规格 （直径 / 长度） Размер | 表面 Поверхность | 数量（吨） Кол-во (тн.) | 同江美元吨价 Цена DDP Биробиджан |
|  | 6.0 мм 4—6м | 光亮зеркальная | 7 | 89 000 р/тонна |
|  | 6.5 мм 4—6м | 光亮зеркальная | 0,5 | 89 000 р/тонна |
|  | 7.0 мм 4—6м | 光亮зеркальная | 0,5 | 89 000 р/тонна |
|  | 7.5 мм 4—6м | 光亮зеркальная | 0,5 | 89 000 р/тонна |
|  | 8.0 мм 4—6м | 光亮зеркальная | 0,5 | 89 000 р/тонна |
|  | 8.5 мм 4—6м | 光亮зеркальная | 0,5 | 89 000 р/тонна |
|  | 9.0 мм 4—6м | 光亮зеркальная | 0,5 | 89 000 р/тонна |
|  | 9.5 мм 4—6м | 光亮зеркальная | 0,5 | 89 000 р/тонна |
|  | 10.0 мм 4—6м | 光亮зеркальная | 0,5 | 89 000 р/тонна |
|  | Technical component |
|  | Standard | Chemical composition of welding wire |
|  |  | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni |
|  | AISI 420 | 0.30-0.40 | 1.0 | 1.0 | 0.030 | 0.040 | 12.0-14.0 | 0.75 |

不锈钢板Нержавеющий стальной лист

|  | AISI 420 冷轧不锈钢板 AISI 420 (холоднокатаная обработка) |
| --- | --- |
|  | 规格 （厚度 x 宽度 x 长度） Размер (Т х Ш х Д) | 数量（吨） Количество (тонна) | 同江美元吨价 Цена DDP Биробиджан |
|  | 5.0 х 1000 （1220）х 2000 мм | 2 | 99 000 р/тонна |
|  | Technical component |
|  | Standard | Chemical composition of welding wire |
|  |  | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni |
|  | AISI 420 | 0.30-0.40 | 1.0 | 1.0 | 0.030 | 0.040 | 12.0-14.0 | 0.75 |
|  | AISI 201 冷轧不锈钢板 AISI 201 L (холоднокатаная обработка) |
|  | 规格 （厚度 x 宽度 x 长度） Размер (Т х Ш х Д) | 数量（吨） Количество (тонна) | 同江美元吨价 Цена DDP Биробиджан |
|  | 0.8 х 1220 х 2000 мм 2B | 4 | 107 000 р/тонна |
|  | 1.5 х 1220 х 2000 мм 2B | 3 | 104 000 р/тонна |
|  | Technical component |
|  | Standard | Chemical composition of welding wire |
|  |  | C | Si | Mn | Cr | Ni | P | S | N | Cu |
|  | AISI 201 | 0.12 | 0.75 | 8.5-10.5 | 14.0-16.5 | 1.0-1.5 | 0.60 | 0.30 | 0.2 | 2.0 |

| 产品图片 Картинки продукции |
| --- |
| 同江口岸交货期 Срок доставки до порта Тунцзян | 自收款之日起70个公历日左右 В течение 40 календарных дней с момента получения оплаты |

备注 Примечание：

此报价有效期为一个月

Данная цена действует один месяц.

Генеральный директор                                ______________________  Савватеев В.А.

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56