# Лента нержавеющая нагартованная

## Марка стали AISI 304 (2B)

## Цена DDP Хабаровск 176 000 р.

в том числе НДС

## Марка стали AISI 301 (2B)

## Цена DDP Хабаровск 167 000 р.

в том числе НДС

Размер	0,4 x 70 мм

Количество	10 тонн

Поставляется в рулонах весом от 100 кг

Предел прочности 	1150-1200 Мпа

Твёрдость по Виккерсу (HV) не менее 362 единиц

Упаковка: см. рисунок

Производитель:

Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd (обработка Guangdong Foshan Stainless Steel Co. Ltd)

Срок поставки 	30-35 дней

Условия оплаты:

предоплата 30% для открытия заказа, остаток суммы до поступления на таможенную территорию РФ.

Химический состав

| Марка | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | Cr | Ni | P | S | N |
| AISI 301 | 0,15 | 0,75 | 2 | 16-18 | 6,0-8,0 | 0,045 | 0,03 | 0,1 |
| AISI 304 | 0,08 | 1 | 2 | 18-20 | 8,0-10,50 | 0,045 | 0,03 | 0,1 |

Генеральный директор	______________________  Савватеев В.А.

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56