Нержавеющая стальная лента AISI 304

Наименование – Стальная лента (рулон)

Марка стали - AISI 304

Толщина – 0,5  мм

Ширина – 1 250 мм

Длина зависит от веса рулона

Цена:

- поверхность 2B   131 000 руб./тонна (партия – 8 т.)

- поверхность BA  149 000 руб./тонна (партия – 2 т.)

Срок поставки:

в течение 20 дней до Биробиджана с момента получения предоплаты.

Производитель:

Shanxi Taigang Stainless Steel Com. Ltd

Метод производства:

Холоднокатаная

Упаковка: см. рисунок

Химический состав

| Standard | Chemical composition |
| --- | --- |
|  | C | Si | Mn | Cr | Ni | P | S | N |
| AISI 304 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 18-20 | 8.0-10.50 | 0.045 | 0.030 | 0.1 |

Генеральный директор                                ______________________  Савватеев В.А.

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56