# Нержавеющая сталь AISI 430 (рулон)

## Листовая нержавеющая сталь в рулоне

## Марка стали AISI 430

## Цена DDP Хабаровск (за тонну)

0.4 x 1000	76 300 руб./тонна

0.5 x 1000	76 300 руб./тонна

0.6 x 1000	75 600 руб./тонна

Метод производства холоднокатаная

Обработка поверхности  2B

## Срок поставки из Китая:

в течение 25-30 рабочих дней с момента перечисления предоплаты

## Условия оплаты:

предоплата 30% для открытия заказа, остаток суммы до поступления на таможенную территорию РФ

## Производитель:

Jiugang Steel Group Co., Ltd

## Химический состав

| Марка | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Ti | Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AISI 430 | 0,12 | 1 | 1 | 0,03 | 0,04 | 16 | 0,6 | - | 0,75 |

Генеральный директор	______________________  Савватеев В.А.

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56