Проволока оцинкованная

Наименование	Оцинкованная проволока из низкоуглеродистой стали

Марка стали	Q195 стандарт GB 701 (конструкционная углеродистая аналог российской Ст0)

Обработка	термически обработанная

Цинкованние	горячим способом

Минимальное цинковое покрытие:

Ø 2,2 мм	230-260 г/м2

Ø 2,7 мм	245-260 г/м2

Ø 3,0 мм	255-280 г/м2

Ø 3,4 мм	265-290 г/м2

Ø 3,9 мм	275-300 г/м2

Производитель	Anping Xintong Wire Mesh Factory

Цена	48 000 руб./тонна

Базис поставки 	DDP порт Хабаровск

Условия оплаты:

30% предоплата,

остальное – до поступления на территорию РФ

Срок поставки DDP порт Хабаровск 25 дней с предоплаты

Минимальный объем заказа 30 тонн.

Упаковка	см. рисунок

Схема укладки	«Розетта»

Вес упаковки 	500-700 кг.

Остальные параметры в соответствии с вашей заявкой.

Генеральный директор                                ______________________  Савватеев В.А.

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56