# Рутиловый песок - диоксид титана

| Наименование и цена товара |
| --- |
| № п/п | Наименование 名称 | Параметры 参数 | Кол-во, тонн 数量 | Цена за т. в юанях 每吨价格/元 | Общая цена в юанях 总价/元 |
| 1. | Рутиловый песок 金红石砂 | Содержание диоксида титана не менее 95% 钛含量不小于95% TiO2: 95.0%, P: 0.03%, S: 0.03% | 1000 | 18 500元 | 18 500 000.00元 |
|  | Итого: 共计： | 18 500 000.00元 |

| Качественные показатели/ 质量参数 |
| --- |
| TiO2 | ≥95.0% |
| Fe2O3 | ≤0.6% |
| P | ≤0.002% |
| S | ≤0.03% |
| ZrO2 | ≤1.30% |
| SiO2 | ≤1.33% |
| Al2O3 | ≤0.20% |
| MgO | ≤0.02% |

2. Упаковка:
биг-бэг

3. Базис поставки: 
DAP Суйфеньхэ Инкотермс 2010

4. Условия оплаты:
- 30 (тридцать) % от общей суммы Товара  оплачивается в течение 3 банковского дня после подписания  соответствующего приложения;
- 70 (семьдесят) % от общей суммы Товара  оплачивается после уведомления Поставщика о готовности поставки.

Коммерческий директор ______________________ Кузнецов А.А.

Контактные данные: тел. 914-545-30-00, mail@sdlc.ru