# Фильтрующий элемент щелевого фильтра

## Заготовка для производства щелевого фильтра - витой фильтрующий элемент

Цена DDP Хабаровск в т. ч. НДС:

0,40 мм цена 4 900 руб.

0,22 мм цена 5 100 руб.

Проволока треугольного (V-образного) сечения 1,5х2,5 мм

Материал нержавеющая сталь AISI 321 аналог 12(08)Х18Н10Т

Сталь AISI 321 стойкая к межкристаллитной коррозии (МКК)

Диаметр элемента 109 мм

Длина элемента 995 мм

Ширина щели 0,22; 0,4 (±0.02 мм)

Опорный элемент 1,0х3,0 мм

Зазоры между опорными элементами 6,0-9,5 мм

Количество опорных элементов 44

Упаковка - деревянный ящик по 20 шт. в ящике

Вес элемента щелевого фильтра с зазором 0,4 мм – 6,1 кг

Вес элемента щелевого фильтра с зазором 0,22 мм – 5,7 кг

Вес ящика брутто

0,4 мм – 127

0,22 мм – 119

Габаритные размеры ящика 1050х500х600 мм

Условия оплаты:
30% для открытия заказа, остаток суммы до поступления на таможенную территорию РФ

Генеральный директор	______________________  Савватеев В.А.

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56